第09911章

仿石質複層塗料

1.	通則

1.1	本章概要

說明各種[屋內][屋外][　　]裝修用仿石質複層塗料之材料、施工及檢驗等之相關規定。

1.2	工作範圍

1.2.1	依據契約及設計圖說之規定，凡註明為仿石質複層塗料者均屬之。

1.2.2	為完成本章節所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完成後之清理工作等亦屬之。

1.2.3	如無特殊規定時，應包含施工中之防護措施及完成後之分割縫之處理等工作。

1.3	相關章節

1.3.1	第01330章--資料送審

1.3.2	第01450章--品質管理

1.3.3	第03350章--混凝土表面修飾

1.3.4	第04061章--水泥砂漿

1.3.5	第09220章--水泥砂漿粉刷

1.4	相關準則

1.4.1	中華民國國家標準（CNS）

(1)	CNS 8082 A2123	薄塗裝飾材料

(2)	CNS 8083 A3134	薄塗裝飾材料檢驗法

(3)	CNS 6532 A3113	建築物屋內裝修材料之耐燃性試驗法

1.4.2	日本工業規格協會

(1)	JIS A6909	建築裝修用塗裝材料

1.5	資料送審

須符合第01330章「資料送審」之規定。

1.5.1	品質管理計畫書

1.5.2	施工計畫

1.5.3	施工製造圖

承包商應依設計圖所選用之規格、顏色，配合現場丈量之實際尺度繪製施工製造圖，經工程司核可後，方得進行後續之施工。

1.5.4	廠商資料

(1)	材料生產或供應廠商資料及技術文件。

(2)	施工用機具及器材等技術資料。

1.5.5	樣品

制式花色由工程司依據設計圖之說明資料而選定，承包商應提供花色樣品各[3份][　　]供作選擇參考之用，選定之樣品作為施工驗收之比對憑據。

1.5.6	實品大樣

除另有規定外或工程司認為必要時，得要求承包商製作至少為[3m×3m] [　　]之實品大樣，經核可後方得全面施作。

1.5.7	提送所採用材料之品質及產品之功能、強度均符合本章規定之試驗證明文件。

1.6	品質保證

1.6.1	仿石質複層塗料之材料及品質須符合[CNS 8082 A2123][　　]或該生產國之國家標準，並取得經濟部商品檢驗局之材料試驗合格證明。

1.6.2	完工時承包商需檢送產品出廠證明。

1.6.3	仿石質複層塗料應以製造廠之原包裝運達工地，並附製造廠商之出廠證明、容器上應附有標籤，載明規格、材料、廠牌、產品編號及生產、使用期限，如有超過儲存年限者均不得使用。

1.6.4	承包商應採用同一家供料廠商之系統材料，並由具有原廠之施工授權證明之分包商責任施工，以確保品質。

1.7	運送、儲存及處理

1.7.1	搬運時應防止容器破損，並儲存於清潔、通風良好且無日曬之場所。

1.7.2	噴石頭漆及其相關製品儲放場所應有防止火災發生之完善措施。

1.8	現場環境

施工環境不可有塵土飛揚情形，以免污染未乾塗料。

1.9	保固

1.9.1	本章工作完成後，應由承包商出具[10][　　]年保固期限之保證書由工程司轉交使用單位收存。

1.9.2	保固期間如有非人為之剝落及變色現象，應完全負無償修復之責。

2.	產品

2.1	材料

2.1.1	仿石質複層塗料主要原料為水泥、合成樹脂等結合材料、粒料、無機質系粉粒及纖維材料。其品質應符合[CNS 8082 A2123][JIS A6909表6、表7][　　]之規定。

2.1.2	其主劑之固體粒料含量：[70±2%][　　]。

2.1.3	其試驗之方式及種類應符合[CNS 8083 A3134][JIS A6909表8][　　]之規定。

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	受漆面須完全乾燥，用含水率測濕計偵測，含水率應在[10%][　　]以下。

3.1.2	受漆面如有油漬、灰塵污物、模板屑等雜物，須先行去除。

3.1.3	受漆面如有浮屑、蜂窩等不平整現象，應先修補平整。

3.1.4	受漆面如發現有龜裂痕跡，須通知工程司查驗，經認可後方得施工。

3.2	加工製作

3.2.1	使用之漆料若為原裝容器運抵工地者，應於現場開封方得使用。

3.2.2	若使用之漆料係由現場混合後加工製成者，則須依據原製造廠商所規定之配方調製，並由承包商具結保證。

3.3	施工要求

3.3.1	底漆噴塗

(1)	底漆須噴塗[2遍][　　]以上，使能均勻遮蔽完全看不到受漆面顏色為準，並有24小時以上之乾燥時間。

(2)	底漆用量為[0.3kg/m2][　　]以上。

3.3.2	貼溝縫膠帶

(1)	溝縫位置、寬度須依施工製造圖之位置精確放樣。

(2)	為使受漆面有防水效果，在底塗施工後，方可貼溝縫膠帶。

(3)	溝縫膠帶應採用不脫黏結底膠者。

(4)	中層漆噴塗後，溝縫膠帶須立即撕除。

3.3.3	中層漆噴塗

(1)	中層漆噴塗須一次完成，其用量為[4.5kg/m2][　　]以上，厚度至少為[1.5～2.5mm][　　]，以使紋路一致、色彩均勻。

(2)	同一施作面須由同一人或噴塗技術相同之同一組人員操作，並使用相同之噴槍及相關設備。

(3)	噴塗時不得中途停止，須連續噴塗以免重疊增厚，造成銜接處不均勻現象。

(4)	對噴塗不均勻之部分，須在噴塗時修補，表面如有浮出之尖銳顆粒，亦須去除。

(5)	噴塗後須乾燥硬化24小時以上，方可施作面漆噴塗。

3.3.4	面漆噴塗

(1)	面漆施工前，中層漆塗裝面若曾受淋雨，則須待其完全乾燥方得施工。

(2)	面漆須採用噴塗方式，其用量須在[0.3kg/m2][　　]以上，且不得添加任何稀釋劑，所有表面須均勻噴塗[2遍][　　]，以使完全覆蓋。

3.4	檢驗

3.4.1	漆膜厚度：乾膜厚至少[2.0～3.0mm][　　]，濕膜厚至少[2.5～3mm] [　　]。

4.	計量與計價

4.1	計量

4.1.1	本章所述仿石質複層塗料依契約工程詳細價目表所示單位計量。

4.1.2	本章內之附屬工作項目，不另立項目計量，其附屬工作項目包括但不限於下列各項：

(1)	如嵌補材料、修補、研磨平整、清理、受漆面底塗及本章第1.2.3款所述之工作內容。

(2)	不納入完成工作之試驗用構件。

4.2	計價

4.2.1	本章所述工作依工程詳細價目表所示項目之單價計價，該項單價已包括完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬工作等費用在內。

4.2.2	本章所述工作如未明列於工程詳細價目表上時，則視為附屬工作項目，其費用已包含於本章工作項目之計價內，不予單獨計價。

〈本章結束〉